Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 38. – 2015

УДК 544.225

Д.И. Блецкан, В.В. Вакульчак, А.В. Лукач

Ужгородский национальный университет, 88000, Ужгород, ул. Волошина, 54 e-mail: crystal_lab457@yahoo.com

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ХАЛЬКОГЕНИДОВ

ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

Проведены численные зонные расчеты энергетической структуры халькогени-дов щелочных металлов: Li2S, Na2S, Li2Se, Na2Se, кристаллизующихся в струк-туре антифлюорита. По результатам расчета сделан детальный анализ струк-туры валентных состояний. Для Na2S результаты расчета полной плотности состояний N(E) сопоставлены с экспериментальным рентгеновским фотоэлек-тронным спектром.

Ключевые слова: халькогениды щелочных металлов, зонная структура, элек-тронная плотность, химическая связь.

Введение

Широкозонные халькогениды щелоч-ных металлов M2X (M = Li, Na; X = S, Se) с решеткой (структурой) антифлюорита, об-ладая ионной проводимостью [1], являют-ся хорошими модификаторами кристалли-ческих и стеклообразных дихалькогенидов кремния и германия, обеспечивая им вы-сокую ионную проводимость [2–4]. Для существования ионной проводимости не-обходимо наличие туннелей в кристалли-ческой решетке матрицы, по которым пе-ремещаются ионы щелочных металлов. Полезную информацию о наличии таких туннелей можно получить в результате расчета зонной структуры и, особенно, пу-тем построения карт электронной плотно-сти. Кроме того, сульфид лития, активиро-ванный переходными металлами (Co, Fe, Cu), является перспективным катодным материалом для литий-ионных батарей [5].

Исследования электронной структу-ры халькогенидов щелочных металлов в течение последних двух десятилетий про-водилось неоднократно [6–14]. Хотя кон-кретное расположение зон зависит от де-талей расчета, общие черты воспроизво-дятся во всех указанных работах, однако описание электронной структуры этих со-единений все еще остается неполным. Так, ни в одной из указанных работ, в расчетах зонной структуры не учитывалось спин-орбитальное взаимодействие.

В настоящей работе в рамках теории

70

функционала локальной плотности мето-дом псевдопотенциала выполнен расчет зонного спектра E(k), плотности состоя-ний, распределения электронной плотно-сти халькогенидов щелочных металлов.

Кристаллическая структура халькогенидов щелочных металлов

При нормальных условиях халькоге-ниды щелочных металлов кристаллизуют-ся в кубической структуре типа анти-флюорита (anty-CaF2-type), пространствен-ная группа № 225, Fm 3 m – Oh5 (рис. 1)

[15]. Кроме задания пространственной группы тип кристаллической структуры характеризуется также распределением атомов по позициях Выкоффа. При описа-нии типа кристаллической структура при-водится число формульных единиц в кри-сталлографической ячейке Z, так как Z оп-ределяется кратностью занятых атомами позиций в кристаллографической ячейке. Параметры элементарных кристаллогра-фических ячеек (рис. 1, а) и координаты атомов соединений M2X, кристаллизую-щихся в структуре антифлюорита, приве-дены в табл. 1.

Структура антифлюорита является обратной структуре флюорита в смысле взаимной замены анионов и катионов. В структуре антифлюорита небольшие по размеру ионы щелочных металлов Li+, Na+ занимают тетраэдрические (F+) позиции в

Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. Issue 38. – 2015

Таблица 1

Кристаллоструктурные параметры халькогенидов щелочных металлов [15]

| Соединение | Сингония,пространст-веннаягруппа,числоформульныхединиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Li2S |  |  |  |
|  | Кубическая, |  |  |
| Na2S |  |  |  |
|  | O5  Fm |  | m , Z = 4 |
|  |  | 3 |  |

h

Li2Se

Na2Se

а

b

c

a

| Параметры | элементарной | ячейки, Å |
| --- | --- | --- |

а = 5.708

а = 6.526

а = 6.005

а = 6.809

|  |  | Координаты атомов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атом |  | x |  | y |  |  | z |
| S |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Li |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| Na | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |
| S |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Sе |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| Li |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| Na |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| Sе |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |

б

b

a

c

Выкоффа

Позиции

4a

8c

8c

4a

4a

8c

8c

4a

– S, Se    – Li, Na

Рис. 1. Элементарные кристаллографическая (а) и примитивная (б) ячейки соединений M2X

со структурой антифлюорита.

CaF2, а более крупные ионы S2–, Sе2– зани-мают восемь координированных Ca2– по-зиции. Таким образом, в структуре анти-флюорита каждый атом халькогена окру-жен восемью атомами щелочного металла, а каждый атом Li(Na) – четырьмя атомами S(Se), расположенными в вершинах тетра-эдра. Атомы халькогена образуют плотно-упакованную ГЦК решетку, все тетраэдри-ческие пустоты которой заняты атомами щелочного металла. Так как структура ан-

тифлюорита (рис. 1, а) содержит катионы в тетраэдрической координации и анноны с координационным числом 8, то это позво-ляет рассматривать данную структуру или как трехмерный каркас из тетраэдров (рис. 2, а), или как трехмерный каркас из кубов (рис. 2, б) [1]. Следовательно, кристалло-графическая элементарная ячейка может состоять из восьми тетраэдров [MX4], либо из четырех кубов [XM8].

71

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 38. – 2015

а	б

c

b

a

Рис. 2. Кристаллографическая элементарная ячейка соединений M2X, построенная с тетраэдров [MX4] (а) и кубов [XM8] (б) [1].

Сочленение тетраэдров в каркас осуществ-ляется общими ребрами, при этом каждое ребро принадлежит двум тетраэдрам. Ку-бы же сочленяются вершинами, и каждая вершина является общей только для четы-рех кубов (максимальное число кубов, ко-торое может соединяться с одной верши-ной, равно 8). Кубы также соединяются по ребрам, но каждое ребро – общее только для двух кубов, тогда как в предельном случае по общему ребру может сочленять-ся четыре куба.

Метод расчета

Расчеты энергетической зонной структуры выполнены в рамках теории функционала плотности [16–17] в локаль-ном приближении для учета эффектов об-мена и корреляции [18–19], с использова-нием программных пакетов ABINIT и SIESTA [20–23].

В качестве принципиального расчет-ного базиса использовались плоские волны и линейные комбинации атомных орбита-лей соответственно программных пакетов ABINIT и SIESTA. Периодическая струк-тура кристалла учитывалась через гранич-ные условия на границах элементарной ячейки. В расчете использовались перво-принципные атомные нормосберегающие псевдопотенциалы [24, 25]. В набор атом-ных орбиталей (АО), используемых для построения блоховских функций кристал-ла, включались валентные ns-, np- и (n–1)d–AO Li, Na, S, Se, n = 1, 3, 4.

На первом этапе проведена полная

72

оптимизация идеальных структур по усло-виям минимизации полной энергии Etot (10–7 а.е.) и сил, действующих на атомы. Исходная симметрия кристаллов при этом сохранялась.

Плотность электронных состояний рассчитывалась методом специальных то-

чек на сетке 8 × 8 × 8 для Li2X, 7 × 7 × 7

для Na2X в обратном пространстве. Полная и парциальные плотности электронных со-стояний определялись модифицированным методом тетраэдров, для которого спектр энергии и волновые функции рассчитыва-лись на k-сетке, содержащей 256 точек для Li2X и 196 Na2X. Интегрирование по не-приводимой части зоны Бриллюэна прово-дилось с использованием метода специ-альных k-точек [26, 27].

Энергетическая структура и природа электронных состояний

Первая зона Бриллюэна гранецентри-рованной кубической решетки имеет фор-му четырнадцатигранника–октаэдра с от-сеченными шестью вершинами (рис. 3). Для классификации состояний кристалла особое значение имеют высокосимметрич-ные точки и направления зоны Бриллюэна. Среди указанных на рис. 3 симметричных точек наибольший интерес представляют точки Г (0,0,0), L (1/2, 1/2, 1/2), W (1/2, 1/4, 3/4), X (1/2, 0, 1/2), М (1/4, 1/4, 1/2).

Электронные структуры халькогени-дов щелочных металлов, рассчитанные без учета и с учетом спин-орбитального взаи-модействия в точках высокой симметрии и

Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. Issue 38. – 2015

по	всем	симметричным	направлениям

kz

|  |  | L | Q |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U |  | S |
| Г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |
| kx |  | K M W |  | Z | ky |

Рис. 3. Зона Бриллюэна гранецентрированной кубической решетки. (kx, ky, kz – направления декартовых осей в обратной решетке).

зоны Бриллюэна (рис. 3), приведены на рис. 4, 5 а и б соответственно. За начало отсчета шкалы энергии выбрано положе-ние вершины валентной зоны, которая во всех рассматриваемых соединениях реали-зуется в точке Г. Поскольку примитивная элементарная ячейка соединений типа M2X (рис. 1, б) содержит два одновалентных ка-тиона и один шестивалентный анион, сле-довательно, число валентных электронов равно восьми, а валентных (заполненных) зон – четыре.

В гранецентрированной кубической фазе халькогенидов лития с решёткой ан-тифлюорита наивысший уровень валент-ной зоны трехкратно вырожден (в отсутст-вие спин-орбитального расщепления) и имеет симметрию Г15, а дно зоны прово-

димости локализовано в точке Х (симмет-рии Х1). Таким образом, Li2Х являются не-прямозонными широкозонными кристал-лами (табл. 2). В зоне проводимости Li2X кроме абсолютного минимума, имеется еще один ближайший (по энергии) мини-мум, расположенный в точке Г (симметрии Г1). Следовательно, прямой переход в Li2X имеет место в точке Г (переход Г15Г1). В халькогенидах натрия абсолютному мак-симуму валентной зоны и минимуму зоны проводимости отвечают состояния Г15 и Г1, следовательно халькогениды натрия являются прямозонными кристаллами (пе-

реход Г15Г1).

Основные параметры электронных спектров халькогенидов щелочных метал-лов приведены в табл. 2. Как видно из этой таблицы, в рассматриваемом ряду соеди-нений M2X ширина запрещенной зоны уменьшается, а общая ширина валентной зоны и ширина ионной псевдощели наобо-рот возрастает с увеличением атомного номера катиона (аниона). Эти изменения по большей части обусловлены тем фак-том, что s-уровни стремятся быть ниже от-носительно р- и других уровней в более тяжелых атомах.

Учет спин-орбитального псевдопо-тенциала приводит к расщеплению двух-кратно вырожденной верхней валентной полосы по всей зоне Бриллюэна, исключая точку Г и к частичному снятию

Таблица. 2

Параметры зонных спектров соединений типа M2X

| Соединение |  | EVB, | kV | kC |  | Egi, |  | Egd, | EVB1, |  | EVB2, |  | E1, |  | ЕСB1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эВ |  |  |  | эВ |  | эВ | эВ |  | эВ |  | эВ |  | эВ |
| Li2S |  | 11.03 | Г | X |  | 3.15 |  | 3.98 | 2.96 |  | 0.59 |  | 7.48 |  | 2.84 |
| Na2S |  | 10.16 | Г | Г |  | 3.66 |  | 2.23 | 1.77 |  | 0.33 |  | 8.06 |  | 3.07 |
| Li2Se |  | 11.49 | Г | X |  | 2.80 |  | 3.16 | 2.96 |  | 0.49 |  | 8.04 |  | 2.54 |
| Na2Se |  | 10.65 | Г | Г |  | 3.36 |  | 1.82 | 1.81 |  | 0.24 |  | 8.6 |  | 3.08 |

В таблице EVB – полная ширина валентной зоны, kV – точка ЗБ – максимум валентной зоны, kC – дно нижней незанятой зоны; EVB1, EVB2 – ширины разрешенных полос энергии для первой и второй подзон валентной зоны, нумерация полос ведется от ее вершины; E1 – значение ширины запрещен-ной полосы энергии; ЕСB1 – ширина нижней незанятой подзоны; Egi – непрямая запрещенная зона; Egd

– прямая запрещенная зона.

73

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 38. – 2015

а	б

в	г

Рис. 4. Зонная структура без учета (а, б) и с учетом (в, г) спин-орбитального взаимодействия

Li2S (а, в) та Na2S(б, г).

74

Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. Issue 38. – 2015

а	б

в	г

Рис. 5. Зонная структура без учета (а, б) та с учетом (в, г) спин-орбитального взаимодействия

Li2Sе (а, в) та Na2Sе (б, г).

75

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 38. – 2015

а	б

РФЕС

в	г

Рис. 6. Полная та локальные парциальные плотности электронных состояний

в Li2S (а), Na2S (б), Li2Sе (в) та Na2Sе (г).

76

Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. Issue 38. – 2015

трехкратного вырождения в точке Г (рис. 4, в, г и 5, в, г). Спин-орбитальное расщеп-ление вырожденной валентной полосы в кристаллах M2X определяется р-компонентой спин-орбитального псевдо-потенциала халькогена. Величина спин-орбитального расщепления (0) верхней валентной зоны в точке Г для соединений М2Х практически совпадают с таковой для свободных атомов S, Se. С увеличением атомного номера щелочного металла в ря-ду соединений M2X величина 0 уменьша-ется, что вызвано усиливающимся перено-сом заряда от щелочного атома к более электроотрицательным атомам халькогена. Ширина запрещенной щели при учете спин-орбитального взаимодействия уменьшается на 0.02 эВ в сульфидах лития

- натрия и на 0.12 эВ в селенидах щелоч-ных металлов.

Для установления генезиса зонной структуры соединений типа M2X восполь-зуемся расчетами полной и парциальных плотностей состояний. Профили распреде-ления полных DOS, а также вкладов от от-дельных состояний различных атомов для халькогенидов лития и натрия представле-ны на рис. 6. При анализе энергетического спектра и связанной с ним плотности энер-гетических состояний p- и s-зоны халько-гена во всех четырех соединениях можно рассматривать как относительно незави-симые. В бинарных соединениях M2X за-полненные состояния включают две груп-пы энергетических зон, разделенных ион-ной щелью (рис. 4, 5). Как и для большин-ства других ионных кристаллов, состоя-ния валентной зоны халькогенидов лития

- натрия формируются преимущественно за счет состояний аниона. Нижняя обособ-ленная одинокая зона, составленная пре-имущественно из S3s-(Sе4s)-состояний с небольшой примесью s- и p-состояний атома щелочного металла, отделена широ-кой гетерополярной щелью от верхней по-лосы занятых зон. Верхняя связка из трех заполненных зон имеет преимущественно S3p (Sе4p) характер с малыми примесями s- и р-виртуальных состояний катиона. У всех рассматриваемых нами халькогенидах щелочных металлов вершина валентной зоны в точке Г (симметрии Г15) образована

77

исключительно р-состояниями халькогена. Электронная    низкоэнергетическая структура незаполненных электронных со-стояний  в  антифлюоритных  кристаллах халькогенидов  щелочных  металлов,  как следует из настоящих расчетов, формиру-ется в основном «замешиванием» свобод-ных  состояний  s-,  p-электронов  атомов щелочного   металла.   Незначительный вклад в эту структуру вносят свободные

состояния d-электронов халькогена.

Об адекватности модельного описа-ния электронной структуры Na2S можно судить по удовлетворительному соответ-ствию относительного положения пиков рассчитанной общей плотности состояний N(E) и рентгеновского фотоэлектронного спектра (РФЭС), взятого из работы [28], и представленного на рис. 6, б. Из трех по-лос в спектре РФЭС наиболее низкоэнер-гетическая образована 3s-состояниями атомов серы, а парциальный вклад 3р-состояний атомов серы в две более высо-коэнергетические полосы, соответствую-щие верхней части валентной зоны, явля-ется определяющим в нижнюю, и подав-ляющим в верхнюю полосу.

Распределение валентной электронной плотности

Важную информацию об особенно-стях химической связи в кристаллах дает распределение электронной плотности за-ряда (r). Наиболее подходящей плоско-стью для вычисления полной электронной плотности халькогенидов щелочных ме-таллов является плоскость (1 1 0), распо-ложенная по диагонали элементарного ку-ба.

Результаты вычислений электронной плотности кристаллов халькогенидов ще-лочных металлов для плоскости (1 1 0) приведены на рис. 7 (карты (r) приведены в единицах e·Å3, где e – заряд электрона). Видно, что для всех четырех соединений распределение зарядовой плотности имеет сходный характер и свидетельствует об ионном характере химической связи меж-ду атомами щелочного металла и халько-гена. Сравнение карт полной электронной плотности (r) для сульфидов и селенидов

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 38. – 2015

а	б

в	г

д	е

Рис. 7. Распределение электронной плотности в плоскости (1 1 0) для Li2S (а, е), Na2S (б), Li2Sе (в), Na2Sе (г) и экспериментальная карта деформационной плотности Li2S (д) [30].

щелочных металлов показывает, что они качественно подобны, а их количествен-ные отличия обусловлены разными посто-янными решетки этих соединений. Боль-шое различие размеров анионов и катио-нов и их электроотрицательностей вызы-вает значительную передачу заряда от ка-тиона к аниону и сильную ионность обра-зующихся химических связей. Поэтому электронная плотность минимальна на ка-

78

тионе, а в основном сосредоточена вокруг позиций анионов.

В настоящее время значительно рас-ширились экспериментальные возможно-сти, позволяющие найти функции распре-деления электронной плотности в кристал-лах. При этом, практический интерес вы-зывает не полная электронная плотность, а ее видоизменение при внесении атома в кристалл – так называемая деформацион-

Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. Issue 38. – 2015

ная плотность [29]. В работе [30] методом дифракции нейтронов выполнены иссле-дования деформационной плотности Li2S. Деформационная плотность характеризует суммарный эффект перераспределения электронов между разными атомами, кото-рые входят в состав бинарного соединения Li2S, и перехода электронов из позиции атомов в междоузельное пространство.

На рис. 7, д и е сопоставлена рассчи-танная нами карта полной электронной

плотности в плоскости (1 1 0) для Li2S с экспериментальной картой деформацион-ной плотности, взятой из работы [30]. Как видно из этого рисунка, за расположением и очертанием максимумов и минимумов рассчитанная нами электронная плотность оказалась довольно близкой к эксперимен-тальной деформационной плотности.

Выводы

В рамках теории функционала ло-кальной плотности методом неэмпириче-ского псевдопотенциала в базисе числен-

ных псевдоорбиталей проведено теорети-ческое исследование электронного строе-ния халькогенидов лития и натрия с ре-шёткой антифлюорита. Показано, что зон-ная структура этих соединений имеет ка-чественно подобный вид. Наблюдаются различия в местах локализации верха ва-лентной зоны и дна зоны проводимости: халькогениды лития являются непрямо-зонными, а халькогениды натрия – прямо-зонными кристаллами. Учет спин-орбитального взаимодействия не меняет тип перехода во всех соединениях, а при-водит только к расщеплению вырожден-ной валентной полосы, которое определя-ется р-компонентой спин-орбитального псевдопотенциала халькогена. По данным расчета полной и парциальной плотности электронных состояний определены вкла-ды атомных орбиталей в кристаллические орбитали, а также получены данные о формировании химической связи в иссле-дуемых кристаллах.

|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вест А. Химия твердого тела. Теория и |  |  | Energy. – 2012. – V. 4. – P. 063128-1–7. |
| приложения: В 2-х ч. Ч. 1: Пер. с англ. |  | 6. Koyama Y., Yamata Y., Tanaka I., Nishi- |  |
| –М.: Мир, 1988. – 558 с. |  |  | tani S.R., Adachi H., Murayama M., |
| 2. Ribes M., Barrau B., Souquet J.L. Sulfide |  |  | Kanno R. Evaluation of migration energy |
| glasses: Glass forming region, structure |  |  | of lithium ions in chalcogenides and ha- |
| and ionic conduction of glasses in Na2S– |  |  | lides by first principles calculations // |
| XS2 (X = Si; Ge), Na2S–P2S5 and Li2S– |  |  | Materials Transactions. – 2002. – V. 43, |
| GeS2 systems // J. Non-Cryst. Sol. – |  |  | № 7. – P. 1460–1463. |
| 1980. – V. 38–39, № 1. – P. 271–276 |  | 7. Dobson J.C., Himchliffe A. S.C.F. calcu- |  |
| 3. Bletskan D.I., Vakulchak V.V., Glukhov |  |  | lations Li2S II. Analysis of wavefunction |
| K.E., Мykaylо O.A. Electronic structure |  |  | // Molecular Physics. – 1975. – V. 29, № |
| of the equilibrium and metastable phas- |  |  | 5. – P. 1315–1322. |
| es of Li2SiS3 superionic // Semiconductor |  | 8. | Azavant P., Lichanot A., Rerat M., |
| Physics, Quantum Electronics and Optoe- |  |  | Pisani C. Ab initio Hartree–Fock study of |
| lectronics. – 2013. – V. 16, № 1. – P. 48– |  |  | lithium and sodium sulfides: electronic |
| 54. |  |  | and scattering properties // Acta Crystal- |
| 4. Bletskan D.I., Vakulchak V.V., Kabatsii |  |  | lographica Section B. – 1994. – V. 50, № |
| V.M. Electronic structure of sodium thi- |  |  | 3. – Р. 279–290. |
| ogermanate // Open Journal of Inorganic |  | 9. | Журавлев Ю. Н., Кособуцкий А. В., |
| Non-metallic Materials. – 2015. – V. 5, |  |  | Поплавной А. С. Генезис энергетиче- |
| № 2. – P. 31–39. |  |  | ских зон из подрешеточных состояний |
| 5. Luo G., Zhao J., Wang B. First-principles |  |  | в сульфидах щелочных металлов с ре- |
| study of transition metal doped Li2S as |  |  | шеткой антифлюорита // Известия ву- |
| cathode | materials in lithium batteries // |  | зов. Физика. – 2005. – Т. 48, № 2. – С. |
| Journal | of Renewable and Sustainable |  | 30 – 34. |
|  |  | 79 |  |

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 38. – 2015

- Eithiraj R.D., Jaiganesh G., Kalpana G., Rajagopalan M. First-principles study of electronic structure and ground-state properties of alkali-metal sulfides – Li2S, Na2S, K2S and Rb2S // Physica status so-

lidi  (b).  –  2007.  – V.  244, №  4.  –

  - 1337–1346.

- Pandit P., Rakshit B., Sanyal S.P. Electronic and elastic properties of alkali-metal sulphides-Li2S and Na2S // Indian Journal of Pure & Applied Physics. – 2009. – V. 47, № 11. – P. 804–807.

- Khachai H.,Khenata R., Bouhemadou A., Haddou A., Reshak Ali H., Amrani B., Rached D., Soudini B. FP-APW + lo cal-culations of the electronic and optical properties of alkali metal sulfides under pressure // J. Phys.: Condens. Matter. – 2009. – V. 21. – P. 095404-1–095404-9.

- Alay-e-Abbas S.M., Sabir N., Saeed Y.,

  - Shaukat. Electronic and optical proer-ties of alkali metal selenides in anti-CaF2 crystal structure from first-principles // Journ. of Alloys and Com-pounds. – 2010. – V. 503, № 1. – P. 10– 18

- Ali Roshan, Khanata R., Amin Bin, Mur-taza G., Bin Omran S. Structural, elastic, electronic, chemical bonding and optical properties of M2Se (M = Li, Na, K, Rb) through first principle study// Int. J. Mod. Phys. B. – 2013. – V. 27, № 30. – P. 1350170-1–1350170-17.

- Zintl E., Harder A., Dauth B. Gitter-struktur der Oxyde, Sulfide, Selenide und Telluride des Lithiums, Natriums und Kaliums // Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie. – 1934. – V. 40, № 8, P. 588–593.

- Kohn W., Sham L.J. Self-Consistent Eq-uations Including Exchange and Correla-tion Effects // Phys. Rev. – 1965. – V. 140, №4. – P. A1133–A1138.

- Hohenberg P., Kohn W. Inhomogeneous Electron Gas // Phys. Rev. – 1964. – V. 136, №3. – P. B864–B871.

18. Ceperley D. M., Alder B. J. Ground State of the Electron Gas by a Stochastic Method // Phys. Rev. Lett. – 1980. – V. 45, № 7. – P. 566–569.

- Perdew J.P., Zunger A. Self-interaction correction to density-functional approxi-

80

mations for many-electron systems // Phys. Rev. B. – 1981. – V. 23, №10. – P. 5048–5079.

- http://www.abinit.org/

- Gonze X., Beuken J.-M., Caracas R., De-traux F., Fuchs M., Rignanese G.-M., Sindic L., Verstraete G., Zerah G., Jollet F., Torrent M., Roy A., Mikami M., Gho-sez Ph., Raty J.-Y., Allan D.C. First-principle computation of material proper-ties: the ABINIT software project // Comp. Mat. Sci. B. – 2002. – V. 25, № 3.

– P. 478– 492.

- Soler J.M., Artacho E., Gale J.D., Garc´ıa A., Junquera J., Ordej´on P., S´anchez-Portal D. The SIESTA method for ab in-itio order-N materials simulation // J. Phys.: Condens. Matter. – 2002. – V. 14, № 11. – P. 2745–2779.

- http://www.icmab.es/siesta-joomla/

- Bachelet G. B., Hamann D. R., and Schlüter M. Pseudopotentials that work: From H to Pu // Phys. Rev. B. – 1982. – V. 26, № 8. – P. 4199–4228.

- Hartwigsen C., Goedecker S., Hutter J. Relativistic separable dual-space Gaus-sian pseudopotentials from H to Rn // Phys. Rev. B. – 1998. – V. 58, №7. – P. 3641–3662.

- Chadi D.J., Cohen M.L. Special Points in the Brillouin Zone // Phys. Rev. B. – 1973. – V. 8, № 12. – P. 5747–5753.

- Monkhorst H.J., Pack J.D. Special points for Brillouin-zone integrations // Phys. Rev. B. – 1976. – V. 13, № 12. – P. 5188–5192.

- Foix D., Martinez H., Pradel A., Ribes M., Gonbeau D. XPS valence band spec-tra and theoretical calculations for inves-tigations on thiogermanate and thiosili-cate glasses // Chemical Physics. – 2006.

– V. 323, № 2-3. – P. 606–616.

- Журавлев Ю.Н., Поплавной А.С. Вы-числение электронной плотности MgCO3 по методу подрешеток // ФТТ.

– 2001. – Т. 43, № 11. – С. 1984–1987.

- W. Buehrer, F. Altorfer, J. Mesot, H. Bill, P. Carron, H. G. Smith Lattice dynamics and the diffuse phase transition of lithium sulphide investigated by coherent neutron scattering // J. Phys.: Condens. Matter. – 1991. – V. 3, № 9. – P. 1055–1064.

Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. Issue 38. – 2015

Стаття поступила в редакцію 04.11.2015

D.I. Bletskan, V.V. Vakulchak, A.V. Lukach

Uzhgorod National University, Voloshyn Str. 54, Uzhgorod, 88000

ELECTRONIC STRUCTURE OF

ALKALI METAL CHALCOGENIDES

The numerical calculations of energy band structure were carried out for alkali metal chal-cogenides: Li2S, Na2S, Li2Se, Na2Se crystallized in antifluorite structure. Based on the cal-culation results, the detailed analysis of the structure of valence states was performed. The calculated total density of states N(E) of Na2S is compared with its experimental X-ray pho-toelectron spectrum.

Keywords: alkali metal chalcogenides, band structure, electron density, chemical bond.

Д.І. Блецкан, В.В. Вакульчак, А.В. Лукач

Ужгородський національний університет, вул. Волошина, 54, Ужгород, 88000

ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ХАЛЬКОГЕНІДІВ

ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ

Проведені чисельні зонні розрахунки енергетичної структури халькогенідів лужних металів: Li2S, Na2S, Li2Se, Na2Se, які кристалізуються в структурі антифлюориту. За результатами розрахунку зроблено детальний аналіз структури валентних станів. Для Na2S результати розрахунку повної густини станів N(E) зіставлені з експерименталь-ним рентгенівським фотоелектронним спектром.

Ключові слова: халькогеніди лужних металів, зонна структура, електронна густина, хімічний зв'язок.

81